艳佳鲜黄HG

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Yellow 180

结构号：21290

化学类别：苯并咪唑酮

结构式：

CAS号.:77804-81-0

EU 号：278-770-4

分之式：C36H32N10O8

分子量：732.78

技术指标：
         外  观：绿光黄色粉末 
         色  光：与标准品近似
         着色力：100±5%（与标准品相比）

耐热性：≥300°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。