固美透黄K2270

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Yellow 183

结构号：C.I.18792

化学类别：偶氮色淀

结构式：

CAS号：65212-77-3

EU 号： 265-634-4
分子式：C16H10CI2N4O7S2Ca 
分子量：545.40

技术指标：
         外  观：红光黄色
         色  光：与标准品近似
         着色力：100±5%（与标准品相比）
         耐热性：≥260°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。