固美透橙TRP

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Orange 71
结构号：C.I.561200

化学类别：吡咯并吡咯二酮
结构式：
CAS号：71832-85-4

EU 号： 276-057-2
分子式：C20H10N4O2
分子量：338.32

技术指标：
         外  观：橙色粉末
         色  光：与标准品近似
         着色力：100±5%（与标准品相比）
         耐热性：≥300°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。