艳佳丽黄H3G

产品C.I.索引号：C.I.Pigment Yellow 154
结构号：C.I.11781

化学类别：苯并咪唑酮

结构式：

CAS号：68134-22-5

EU 号： 268-734-6

分子式：C18H14F3N5O3

分子量：405.33

技术指标：
         外  观：绿光黄色
         色  光：与标准品近似
         着色办：100±5%（与标准品相比）

耐热性：≥260°C
         耐晒性：8级

耐侯性：7-8级
耐酸碱：5级

吸油量：≤45 g/100g(%)

性   能：色泽鲜艳，着色力强。耐晒性能优良，耐溶剂性；无迁移性。

用   途：可用于油漆，油墨，涂料，橡胶，色母，塑料树脂，塑胶制品的着色。